- Flange da saldare a sovrapposizione in acciaio PN6 - UNI 2276-67

| - Indicazioni perla designazione |  | - d1 | - a |  | - b | - D | - f | - N. fori | - Filettatura delle viti |  | - PESO Teorico kg | - EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - DN | - Diam. est. tubi | - Nominale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10 | - 13,5 | - 14 | - 60 |  | - 12 | - 90 | - 14 | - 4 | - M 12 |  | - 0,53 | - – |
|  | - 17,2 | - 17,5 |  |  |  |  |  |  | - 0,52 |  | - – |  |
| - 15 | - 20 | - 20,5 | - 65 |  | - 12 | - 95 | - 14 | - 4 | - M 12 |  | - 0,67 | - – |
|  | - 21,3 | - 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,6 | - 0 |
| - 20 | - 25 | - 25,5 | - 75 |  | - 14 | - 105 | - 14 | - 4 | - M 12 |  | - 0,83 | - – |
|  | - 26,9 | - 27,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,82 | - 0 |
| - 25 | - 30 | - 30,5 | - 85 |  | - 14 | - 115 | - 14 | - 4 | - M 12 |  | - 1,03 | - - |
|  | - 33,7 | - 34 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1,01 | - 0 |
| - 32 | - 38 | - 38,5 | - 100 |  | - 16 | - 140 | - 18 | - 4 | - M 16 |  | - 1,66 | - - |
|  | - 42,4 | - 43 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1,63 | - 0 |
| - 40 | - 44,5 | - 45 | - 0 |  | - 16 | - 150 | - 18 | - 4 | - M 16 |  | - 1,89 | - - |
|  | - 48,3 | - 49 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1,85 | - 0 |
| - 50 | - 57 | - 58 | - 125 |  | - 18 | - 165 | - 18 | - 4 | - M 16 |  | - 2,51 | - - |
|  | - 60,3 | - 61,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2,46 | - 0 |
| - 65 | - 76,1 | - 77 | - 145 |  | - 18 | - 140 | - 18 | - 4 | - M 16 |  | - 3,00 | - 0 |
| - 80 | - 88,9 | - 90 | - 160 |  | - 20 | - 200 | - 18 | - 4 | - M 16 |  | - 3,61 | - 0 |
|  | - 108 | - 109 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 4,60 | - a rich. |
| - 100 | - 114,3 | - 115,5 | - 180 |  | - 22 | - 220 | - 18 | - 8 | - M 16 |  | - 4,60 | - 0 |
|  | - 133 | - 134,5 | - 6,19 |  | - a rich. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 125 | - 139,7 | - 141 | - 210 |  | - 24 | - 250 | - 18 | - 8 | - M 16 |  | - 5,92 | - 0 |
|  | - 159 | - 160,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 7,63 | - a rich. |
| - 150 | - 168,3 | - 170 | - 240 |  | - 24 | - 285 | - 22 | - 8 | - M 20 |  | - 7,17 | - 0 |
| - 175 | - 193,7 | - 195,5 | - 270 |  | - 26 | - 315 | - 22 | - 8 | - M 20 |  | - 9,16 | - – |
| - 200 | - 219,1 | - 221 | - 295 |  | - 26 | - 340 | - 22 | - 8 | - M 20 |  | - 10,1 | - 0 |
| - 250 | - 267 | - 269 | - 350 |  | - 28 | - 395 | - 22 | - 12 | - M 20 |  | - 13,4 | - – |
|  | - 273 | - 275 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 12,9 | - 0 |
| - 300 | - 323,9 | - 326 | - 400 |  | - 28 | - 445 | - 22 | - 12 | - M 20 |  | - 14,8 | - 0 |
| - 350 | - 355,6 | - 358 | - 460 |  | - 30 | - 505 | - 22 | - 16 | - M 20 |  | - 22,0 | - 0 |
|  | - 368 | - 370,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 20,4 | - - |
| - 400 | - 406,4 | - 409 | - 515 |  | - 32 | - 565 | - 25 | - 16 | - M 22 |  | - 28,0 | - 0 |
|  | - 419 | - 422 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 25,9 | - - |
| - 450 | - 457,2 |  | - 565 |  | - 32 | - 615 | - 25 | - 20 | - M 22 |  | - 33,3 | - a rich. |
| - 500 | - 508 | - Ø est. | - 620 |  | - 34 | - 670 | - 25 | - 20 | - M 22 |  | - 40,3 | - a rich. |
| - 600 | - 609,6 | - Tubo | - 725 |  | - 36 | - 780 | - 30 | - 20 | - M 27 |  | - 53,0 | - a rich. |
| - 700 | - 711,2 | - +3 mm. | - 840 |  | - 38 | - 895 | - 30 | - 24 | - M 27 |  | - 65,0 | - a rich. |
| - 800 | - 812,8 |  | - 950 |  | - 40 | - 1015 | - 33 | - 24 | - M 30 |  | - 88,0 | - a rich. |
| Richiedi informazioni |  |  |  | Stampa Pagina |  |  |  |  |  |  |  |  |