- Flange da saldare a sovrapposizione in acciaio UNI 2277-67 PN 10

| - Codice | - Indicazioni perla designazione |  | - d1 | - a | - b | - D | - f | - N. fori | - Filettatura delle viti | - PESO Teorico kg | - EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2277 | - DN | - Diam. est. tubi | - Nominale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10 | - 10 | - 13,5 | - 14 | - 60 | - 12 | - 90 | - 14 | - 4 | - M 12 | - 0,53 | - – |
|  |  | - 17,2 | - 17,5 |  |  |  |  |  |  | - 0,52 | - – |
| - 15 | - 15 | - 20 | - 20,5 | - 65 | - 12 | - 95 | - 14 | - 4 | - M 12 | - 0,67 | - – |
|  |  | - 21,3 | - 22 |  |  |  |  |  |  | - 0,6 | - 0 |
| - 20 | - 20 | - 25 | - 25,5 | - 75 | - 14 | - 105 | - 14 | - 4 | - M 12 | - 0,83 | - – |
|  |  | - 26,9 | - 27,5 |  |  |  |  |  |  | - 0,82 | - 0 |
| - 25 | - 25 | - 30 | - 30,5 | - 85 | - 14 | - 115 | - 14 | - 4 | - M12 | - 1,03 | - - |
|  |  | - 33,7 | - 34 |  |  |  |  |  |  | - 1,01 | - 0 |
| - 32 | - 32 | - 38 | - 38,5 | - 100 | - 16 | - 140 | - 18 | - 4 | - M 16 | - 1,66 | - - |
|  |  | - 42,4 | - 43 |  |  |  |  |  |  | - 1,63 | - 0 |
| - 40 | - 40 | - 44,5 | - 45 | - 0 | - 16 | - 150 | - 18 | - 4 | - M16 | - 1,89 | - - |
|  |  | - 48,3 | - 49 |  |  |  |  |  |  | - 1,85 | - 0 |
| - 50 | - 50 | - 57 | - 58 | - 125 | - 18 | - 165 | - 18 | - 4 | - M 16 | - 2,51 | - - |
|  |  | - 60,3 | - 61,5 |  |  |  |  |  |  | - 2,46 | - 0 |
| - 65 | - 65 | - 76,1 | - 77 | - 145 | - 18 | - 140 | - 18 | - 4 | - M 16 | - 3,00 | - 0 |
| - 80 | - 80 | - 88,9 | - 90 | - 160 | - 20 | - 200 | - 18 | - 4 | - M 16 | - 3,61 | - 0 |
| - 100 108 |  | - 108 | - 109 |  |  |  |  |  |  | - 4,60 | - a rich. |
| - 100 114 | - 100 | - 114,3 | - 115,5 | - 180 | - 22 | - 220 | - 18 | - 8 | - M 16 | - 4,60 | - 0 |
| - 125 133 |  | - 133 | - 134,5 |  |  |  |  |  |  | - 6,19 | - a rich. |
| - 125 139 | - 125 | - 139,7 | - 141 | - 210 | - 24 | - 250 | - 18 | - 8 | - M 16 | - 5,92 | - 0 |
| - 150 159 |  | - 159 | - 160,5 |  |  |  |  |  |  | - 7,63 | - a rich. |
| - 150 168 | - 150 | - 168,3 | - 170 | - 240 | - 24 | - 285 | - 22 | - 8 | - M 20 | - 7,17 | - 0 |
| - 175 | - 175 | - 193,7 | - 195,5 | - 270 | - 26 | - 315 | - 22 | - 8 | - M 20 | - 9,16 | - – |
| - 200 | - 200 | - 219,1 | - 221 | - 295 | - 26 | - 340 | - 22 | - 8 | - M 20 | - 10,1 | - 0 |
| - 250 | - 250 | - 267 | - 269 | - 350 | - 28 | - 395 | - 22 | - 12 | - M 20 | - 13,4 | - – |
|  |  | - 273 | - 275 |  |  |  |  |  |  | - 12,9 | - 0 |
| - 300 | - 300 | - 323,9 | - 326 | - 400 | - 28 | - 445 | - 22 | - 12 | - M 20 | - 14,8 | - 0 |